Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Posadzkarskich

do umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niniejsze warunki oparte są na:

- Uznanych zasadach technologii wykonywania posadzek drewnianych

- BN-76/8841-22 “Posadzki deszczułkowe – wymagania i badania przy odbiorze”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych I cz. 4/25 – Podłogi i posadzki, ITB, Warszawa 1986

- Zbigniew Wolski „Roboty podłogowe i okładzinowe”, WSiP, Warszawa 1987

- Heinz Brehm (Hrsg.) „Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger“, SN-Verlag Michael Steinert, Hamburg 1996

- Rainer Oswald, Ruth Abel „Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden – Typische Erscheinungsbilder, Beurteilungskriterien, Grenzwerte“

Wykonanie posadzki:

- Posadzka jest na całej powierzchni przyklejona do podkładu.

- Spoiny pomiędzy deszczułkami nie przekraczają 0,4 mm, z tym że na 1 m2 dopuszcza się występowanie 3 spoin o szerokości do 0,8 mm.

- Posadzka nie wykazuje odchyleń od płaszczyzny większych niż 2 mm przy pomiarze łatą 2 m.

- Deszczułki posadzkowe nie wykazują odkształcenia wklęsłego (tzw. łódkowania).

- Wokół posadzki wykonano dylatacje obwodowe o szerokości ok. 15 mm

- Lakierowana powierzchnia jest jednolita, bez smug, odbarwień czy zacieków.

- Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemieślnika w warunkach budowlanych i z tego powodu nie do uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej liczby wtrąceń takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy z wałka, które w żaden sposób nie wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wtrącenia tego typu nie są wadą, o ile nie występują w takiej ilości, że naruszają wygląd całej powierzchni lakierowanej posadzki.

- Listwy przypodłogowe są mocowane do parkietu przy pomocy gwoździków, natomiast listwy cokołowe mocuje się do ściany przy pomocy kołków.

Odbiór:

- Odbiór posadzki odbywa się w pozycji jakiej jest ona zwykle użytkowana tzn. Na stojąco lub siedząco.

- Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu.

- Ponieważ posadzka drewniana jest wykonywana przez parkieciarza w warunkach budowlanych, nie można do jej odbioru stosować kryteriów jakościowych takich jak w odniesieniu do fabrycznie lakierowanych mebli, czy paneli drewnianych.